附件：

上海期货交易所银锭注册商标、包装标准及升贴水标准

| 序号 | 国别 | 注册企业 | 产地 | 注册日期 | 商标 | 外形尺寸 （mm） | 块重 （kg） | 牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南济源 | 201205 | YG | 15kg： (370±5)*(135±2)*(31±2) 30kg：正面(300±10)*(130±10) 底面(275±10)*(110±10) 高90±5 | 15/30 | Ag99.99 |
| 2 | 中国 | 江西铜业股份有限公司 | 江西贵溪 | 201205 | 贵冶(15kg) 江铜(30kg) | 15kg：(375±25)*(135±10)*(30±5) 30kg：正面(295±20)*(150±10) 底面(255±10)*(110±10) 高85±6 | 15/30 | Ag99.99 |
| 3 | 中国 | 云南铜业股份有限公司 | 云南昆明 | 201205 | 铁峰 | (370±5)*( 135±3) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
| 4 | 中国 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽铜陵 | 201205 | 铜冠 | (365±5)*( 135±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
| 5 | 中国 | 济源市金利冶炼有限责任公司 | 河南济源 | 201205 | 济金 | (380±5)*( 132±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
| 6 | 中国 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 湖南郴州 | 201205 | 宇腾 | (370±5)*( 135±2) *(30±1) | 15 | Ag99.99 |
| 7 | 中国 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 湖南衡阳 | 201205 | SKS | (370±5)*( 135±5) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
| 8 | 中国 | 山东招金集团有限公司 | 湖南永兴 | 201205 | 招金 | (370±5)*( 135±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
| 9 | 中国 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南曲靖 | 201205 | 驰宏锌锗 | (368±5)*( 133±2) *(30±1) | 15 | Ag99.99 |
| 10 | 中国 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 湖南株洲 | 201205 | 火炬 | (370±5)*( 135±2) *(30±1) | 15 | Ag99.99 |
| 11 | 中国 | 河池市南方有色冶炼有限责任公司 | 广西河池 | 201205 | 索日 | (360±5)*( 130±5) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |